1.	Produktbeschreibung

Selsil Spiegel-Silikon, ist ein neutrales, einzelkomponentiges Silikon auf Alkoxy-Basis das mit einer Pistole angewendet werden kann.

2.	Eigenschaften

- Trocknet neutral.

- Geringe Modulation, hohe Elastizität.

- Zeigt auf vielen verschiedenen Oberflächen eine gute Klebfähigkeit ohne eine Primäre.

- Keine Korrosion von Metallen.

- Leichte Anwendung.

- Leichter Geruch..

- Widerstandsfähig gegen Ozon, UV-Strahlen und grenzwertigen Temperaturen.

- Beinhaltet Fungizide.

- Entspricht ISO 11600 - F&G - 25 LM

3.	Technische Eigenschaften

Chemischer Aufbau:				Neutral trocknender Alkoxy-Silikon

Wichte (spezifisches Gewicht):		1, 01 ± 0,03 g/cm3

(ASTM D 1045–86)

Fluss:						140–220 g/Min

(ISO 6927)

Oberflächentrocknung:			45–50 Min.

(25ºC und 50% Feuchtigkeit)

Trocknungsgeschwindigkeit:	 		1,8 mm

(25ºC und 50% R.H)

%100 Verlängerungsmodul:			> 0,23 Mpa

(ASTM D412)

Maximaler Widerstand am Reißpunkt:	≥ 1,00 Mpa

(ASTM D412)

Verlängerung am Reißpunkt (%): 		> 500

(ASTM D412)

Härte:				 		10 Shore A

(ASTM D 53505)

4.	Anwendung

Anwendungstemperatur: 	+5 °C  -   +40 °C

Oberfläche muss Sauber, trocken, staubfrei und fettfrei sein.

Kann bei der Dichtung bei jederart von Fenstern (PVC, Holz, Aluminium) und Glas angewendet werden.

Kann beim Kleben verschiedenen Materialen mit oder ohne Poren angewendet werden;

- Bauziegel

- Aluminium

- Metall

- PVC

- Polyacrylate

- Polycarbonate

- Holz mit Lack oder Farbe

- Glas,

- Spiegelglas

5.	Verpackung

280 ml Kartusche x 25 Karton

600 ml x 24 Karton

6.	Farben

Schwarz, Grau, Weiß, Braun, Transparent

7.	Lagerdauer

Trocken und Kühl lagern.

Hat eine Lagerdauer von 12 Monaten.

Lagertemperatur:  +5°C  +25°C

8.	Warnung

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Hautkontakt vermeiden. Augenkontakt vermeiden. Ist nicht geeignet für die Anwendung bei Aquarien.

9.	Gesundheit und Sicherheit

Für sichere Anwendung, Lagerung und Entsorgung sowie andere Informationen, beachten sie bitte die “Sicherheitshinweise”.